| Расчетная масса 1 м трубы из полиэтилена PE 100, кг |
| --- |
| ПНД марки PE 100 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17,6 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 | SDR6 |
|  | PN 4 | PN 5 | PN 6.3 | PN 8 | PN 9.5 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | - |
| Наружный диаметр, мм | S20 | S16 | S12.5 | S10 | S8.3 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | S3.2 | S2.5 |
|  | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,092 | 2,3 | 0,104 | 3,0 | 0,126 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,118 | 2,3 | 0,134 | 3,0 | 0,162 | 3,4 | 0,182 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,151 | 2,3 | 0,172 | 3,0 | 0,201 | 3,5 | 0,24 | 4,2 | 0,280 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,197 | 2,4 | 0,233 | 3,0 | 0,280 | 3,6 | 0,329 | 4,4 | 0,385 | 5,4 | 0,459 |
| 40 | - | - | - | - | - | 0,249 | 2,0 | 0,249 | 2,3 | 0,286 | 2,4 | 0,297 | 3,0 | 0,358 | 3,7 | 0,432 | 4,5 | 0,511 | 5,5 | 0,6 | 6,7 | 0,713 |
| 50 | - | - | - | - | 2,0 | 0,315 | 2,4 | 0,376 | 2,9 | 0,443 | 3,0 | 0,456 | 3,7 | 0,552 | 4,6 | 0,669 | 5,6 | 0,798 | 6,9 | 0,935 | 8,3 | 1,47 |
| 63 | - | - | 2,0 | 0,401 | 2,5 | 0,497 | 3,0 | 0,582 | 3,6 | 0,691 | 3,8 | 0,724 | 4,7 | 0,885 | 5,8 | 1,06 | 7,1 | 1,27 | 8,6 | 1,47 | 10,5 | 1,75 |
| 75 | 2,0 | 0,480 | 2,3 | 0,543 | 2,9 | 0,678 | 3,6 | 0,831 | 4,3 | 0,981 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,25 | 6,8 | 1,49 | 8,4 | 1,79 | 10,8 | 2,09 | 12,5 | 2,48 |
| 90 | 2,2 | 0,643 | 2,8 | 0,795 | 3,5 | 0,982 | 4,3 | 1,19 | 5,1 | 1,42 | 5,4 | 1,48 | 6,7 | 1,80 | 8,2 | 2,15 | 10,1 | 2,59 | 12,3 | 3,0 | 15,0 | 3,58 |
| 110 | 2,7 | 0,946 | 3,4 | 1,18 | 4,2 | 1,44 | 5,3 | 1,78 | 6,3 | 2,10 | 6,6 | 2,19 | 8,1 | 2,66 | 10,0 | 3,20 | 12,3 | 3,84 | 15,1 | 4,49 | 18,3 | 5,34 |
| 125 | 3,1 | 1,24 | 3,9 | 1,5 | 4,8 | 1,87 | 6,0 | 2,29 | 7,1 | 2,69 | 7,4 | 2,81 | 9,2 | 3,42 | 11,4 | 4,16 | 14,0 | 4,96 | 17,1 | 5,78 | 20,8 | 6,90 |
| 140 | 3,3 | 1,55 | 4,3 | 1,87 | 5,4 | 2,35 | 6,7 | 2,89 | 8,0 | 3,39 | 8,3 | 3,52 | 10,3 | 4,29 | 12,7 | 5,19 | 15,7 | 6,24 | 19,2 | 7,27 | 23,3 | 8,66 |
| 160 | 4,0 | 2,01 | 4,9 | 2,46 | 6,2 | 3,08 | 7,7 | 3,77 | 9,1 | 4,41 | 9,5 | 4,60 | 11,8 | 5,61 | 14,6 | 6,79 | 17,9 | 8,13 | 21,9 | 9,46 | 26,6 | 11,32 |
| 180 | 4,4 | 2,50 | 5,5 | 3,05 | 6,9 | 3,85 | 8,6 | 4,73 | 10,2 | 5,57 | 10,7 | 5,83 | 13,3 | 7,10 | 16,4 | 8,59 | 20,1 | 10,3 | 24,6 | 12,0 | 29,9 | 14,28 |
| 200 | 4,9 | 3,09 | 6,2 | 3,82 | 7,7 | 4,77 | 9,6 | 5,88 | 11,4 | 6,92 | 11,9 | 7,18 | 14,7 | 8,75 | 18,2 | 10,6 | 22,4 | 12,7 | 27,4 | 14,8 | 33,2 | 17,65 |
| 225 | 5,5 | 3,91 | 6,9 | 4,86 | 8,6 | 5,98 | 10,8 | 7,45 | 12,8 | 8,74 | 13,4 | 9,12 | 16,6 | 11,1 | 20,5 | 13,4 | 25,2 | 16,1 | 30,8 | 18,7 | 37,4 | 22,3 |
| 250 | 6,2 | 4,89 | 7,7 | 5,9 | 9,6 | 7,43 | 11,9 | 9,10 | 14,2 | 10,8 | 14,8 | 11,2 | 18,4 | 13,7 | 22,7 | 16,5 | 27,9 | 19,8 | 34,2 | 23,1 | 41,5 | 27,54 |
| 280 | 6,9 | 6,09 | 8,6 | 7,51 | 10,7 | 9,29 | 13,4 | 11,5 | 15,9 | 13,5 | 16,6 | 14,0 | 20,6 | 17,1 | 25,4 | 20,7 | 31,3 | 24,9 | 38,3 | 28,9 | 46,5 | 34,6 |
| 315 | 7,7 | 7,63 | 9,7 | 9,54 | 12,1 | 11,8 | 15,0 | 14,5 | 17,9 | 17,1 | 18,7 | 17,8 | 23,2 | 21,7 | 28,6 | 26,2 | 35,2 | 31,5 | 43,1 | 36,6 | 52,3 | 43,66 |
| 400 | 9,8 | 12,3 | 12,3 | 15,4 | 15,3 | 18,9 | 19,1 | 23,4 | 22,7 | 27,5 | 23,7 | 28,6 | 29,4 | 34.9 | 36,3 | 42,3 | 44,7 | 50,7 | 54,7 | 59,0 | 66,5 | 70,4 |

Примечания:

SDR – стандартное размерное отношение; определяется арифметическим делением наружного диаметра на толщину стенки трубы

S – серия трубы; определяется формулой S=(SDR – 1)/2