| ПНД марки PE-RT | Расчетная масса 1 м трубы из полиэтилена PE-RT, кг |
| --- | --- |
|  | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 | SDR6 |
| Наружный диаметр, мм | S8 | S6.3 | S5 | S4 | S3.2 | S2.5 |
|  | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. | стенка | масса 1 м.п. |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,092 | 2,2 | 0,104 | 2,7 | 0,126 |
| 20 | - | - | - | - | 1,9 | 0,118 | 2,3 | 0,134 | 2,8 | 0,162 | 3,4 | 0,182 |
| 25 | - | - | 1,9 | 0,151 | 2,3 | 0,172 | 2,8 | 0,201 | 3,5 | 0,24 | 4,2 | 0,280 |
| 32 | 1,9 | 0,197 | 2,4 | 0,233 | 2,9 | 0,280 | 3,6 | 0,329 | 4,4 | 0,385 | 5,4 | 0,459 |
| 40 | 2,4 | 0,297 | 3,0 | 0,358 | 3,7 | 0,432 | 4,5 | 0,511 | 5,5 | 0,6 | 6,7 | 0,713 |
| 50 | 3,0 | 0,456 | 3,7 | 0,552 | 4,6 | 0,669 | 5,6 | 0,798 | 6,9 | 0,935 | 8,3 | 1,47 |
| 63 | 3,8 | 0,724 | 4,7 | 0,885 | 5,8 | 1,06 | 7,1 | 1,27 | 8,6 | 1,47 | 10,5 | 1,75 |
| 75 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,25 | 6,8 | 1,49 | 8,4 | 1,79 | 10,3 | 2,09 | 12,5 | 2,48 |
| 90 | 5,4 | 1,48 | 6,7 | 1,80 | 8,2 | 2,15 | 10,1 | 2,59 | 12,3 | 3,0 | 15,0 | 3,58 |
| 110 | 6,6 | 2,19 | 8,1 | 2,66 | 10,0 | 3,20 | 12,3 | 3,84 | 15,1 | 4,49 | 18,3 | 5,34 |
| 125 | 7,4 | 2,81 | 9,2 | 3,42 | 11,4 | 4,16 | 14,0 | 4,96 | 17,1 | 5,78 | 20,8 | 6,90 |
| 140 | 8,3 | 3,52 | 10,3 | 4,29 | 12,7 | 5,19 | 15,7 | 6,24 | 19,2 | 7,27 | 23,3 | 8,66 |
| 160 | 9,5 | 4,60 | 11,8 | 5,61 | 14,6 | 6,79 | 17,9 | 8,13 | 21,9 | 9,46 | 26,6 | 11,32 |
| 180 | 10,7 | 5,83 | 13,3 | 7,10 | 16,4 | 8,59 | 20,0 | 10,3 | 24,6 | 12,0 | 29,9 | 14,28 |
| 200 | 11,9 | 7,18 | 14,7 | 8,75 | 18,2 | 10,6 | 22,4 | 12,7 | 27,4 | 14,8 | 33,2 | 17,65 |
| 225 | 13,4 | 9,12 | 16,6 | 11,1 | 20,5 | 13,4 | 25,2 | 16,1 | 30,8 | 18,7 | 37,4 | 22,3 |
| 250 | 14,8 | 11,2 | 18,4 | 13,7 | 22,7 | 16,5 | 27,9 | 19,8 | 34,2 | 23,1 | 41,5 | 27,54 |
| 280 | 16,6 | 14,0 | 20,6 | 17,1 | 25,4 | 20,7 | 31,3 | 24,9 | 38,3 | 28,9 | 46,5 | 34,6 |
| 315 | 18,7 | 17,8 | 23,2 | 21,7 | 28,6 | 26,2 | 35,2 | 31,5 | 43,1 | 36,6 | 52,3 | 43,66 |

Примечания:

SDR – стандартное размерное отношение; определяется арифметическим делением наружного диаметра на толщину стенки трубы

S – серия трубы; определяется формулой S=(SDR – 1)/2